Основные этапы строительства дороги по технологии Дорожные ферменты

1. Рыхление слоя грунта дисковой бороной на глубину 15 см за 2-3 прохода. 2. Приготовление раствора «Дорожных ферментов» в емкости поливомоечной машины. 3. Введение раствора фермента «Дорожных ферментов» в подготовленный грунт. 4. Смешение грунта с раствором «Дорожных ферментов» при помощи дисковой бороны. 5. Внесение цемента с помощью механического распределителя. 6. Внесение и равномерное распределение цемента рабочими. 7. Тщательное перемешивание обработанного грунта дисковой бороной. 8. Задание профиля дороги грейдером. 9. Уплотнение подготовленного грунта катком. 10. Покрытие поверхности дороги слоем битумной эмульсии. 11. Покрытие поверхности щебнем (менее 8 мм). 12. Дорога готова к эксплуатации.. 13. Через три месяца.